Пленка EVA (этиленвинилацетат) – это полиолефин, который получают благодаря сополимеризации этилена и мономера винилацетата. Прозрачный, гибкий и легкий материал, который владеет амортизирующими качествами и высокой эластичностью, отличной адгезией к разнообразным материалам. Пленка EVA применяется для различных целей, одними из ключевых является герметизация элементов солнечных панелей, их защита от атмосферного влияния и возможной коррозии. Такое покрытие очень важное для ламинирования солнечных элементов и батарей в целом. Пленка EVA не клейкая в состоянии нормальной температуры, однако, под действием горячего пресса, создается поперечная связь между всеми элементами, поэтому, происходит своеобразное перманентное запаивание. Также при нагревании происходит ламинирование кремниевых звеньев с обеих сторон, обеспечивая двустороннюю герметичность. Задняя подкладка используется для формирования задней части панели, а лицевая, обычно, изготовляется из силикатного стекла. 
Особенности материала, производство этилен винилацетата
[bookmark: _GoBack]Данную пленку изготовляют со смол этилен винилацетата. Она олицетворяет крепкий шар во время процесса изготовления триплекса, безопасного и декоративного стекла, которые изготовливают методом безавтоклавного и вакуумного ламинирования. Пленка EVA отлично сцепляется со следующими материалами: баннер, шелк, ткани, рисовая бумага, листы, проволока, баннерная сетка, листовой поликарбонат. Для того, чтобы достичь невероятной прозрачности и высокого показателя крепости, пленку изготовляют при температуре 135-140 º C. Температурный диапазон от −80 °C до +55°C – именно тот, во время которого этилен винилацетат сохраняет свои рабочие характеристики и качества. Внешне пленка идентична полиэтиленовой, на ощупь – резиноподобная. В отличие от полиэтиленовых материалов, имеет на 25-30 %  выше показатель гибкости и прочности. Данный материал отлично защищен от возможного прокола и негативных последствий от механических повреждений, также присутствует высокий показатель сопротивления проскальзыванию. В производстве чаще всего используют пленку EVA, которая имеет в своем составе 10-50 % винилацетата. Распространенные способы переработки данного материала – это литье под давлением и экструзия. 
Благодаря наличию в своем составе значительного количества винила, этилен винилацетат достаточно стойкий к воздействию высоких температур, озона, растворов, масел. Сополимеры с низким содержанием ацетата похожи по своим характеристикам на полиэтилен низкой плотности. Совместимость с восками улучшает и усиливает адгезионные качества материала.
Преимущества и недостатки пленки EVA
Как и любой другой материал, пленка EVA (этиленвинилацетат) имеет определенные преимущества и недостатки, которые отличают данную разновидность среди других. 
К преимуществам пленки EVA можно отнести следующие критерии:
•	Защита покрытия солнечных панелей от выцветания и потери способности вырабатывать энергию;
•	Долговечность материала;
•	Высокие показатели крепости на стяжке;
•	Прозрачность материала, которая способствует высокой оптичности и светопропускной способности пленки;
•	Стойкость при высоком показателе влажности;
•	Высокая сила сцепления пленки с материалами;
•	Стойкость к высоким температурам;
•	Надежность в использовании;
•	Меньше, чем другие материалы, чувствительна к возникновению пузырьков и расслаиванию;
•	Более стойкая к «состариванию», отличные эксплуатационные качества на протяжении длительного времени;
•	Полностью совместима со всеми фотоэлементами солнечной системы;
•	Отличная амортизация;
•	Высокая диэлектричность;
•	Звукоизоляция покрытия;
•	Простая в эксплуатации;
•	Защищает покрытие от УФ-излучения;
•	Приемлемая стоимость материала.
К недостаткам пленки EVA можно отнести следующие критерии:
•	Высокий показатель опалесценции (мутность стекла, которая заметна при много шаровой ламинации);
•	Возможно появление желтизны спустя некоторое время;
•	Малая крепость на сдвиг;
•	Высокая чувствительность к низким и минусовым температурам, которая может привести к де ламинации;
•	Со временем теряет свою прозрачность, тем самым ухудшая светочувствительность солнечных элементов.
Применение 
Применение пленки EVA достаточно разнообразно. Данный материал используется не только для герметизации и ламинирования фотоэлементов солнечных панелей, но также применяется во множестве отраслей и производственных процессов. 
Пленку EVA (в форме этилен винилацетатных клеев-расплавов) часто используют в следующих производствах: полиграфическая, мебельная, обувная и т. д. На ее основе изготовляют: выдувные и гибкие изделия, шланги, прокладки, изоматы, обувные подошвы, игрушки, обычные и ламинированные пленки, прозрачные и атмосферостойкие пленки для теплиц, покрытие бумаги и картона (тара) и т. п. Сополимер этилен винилацетата часто используют во время приготовления компаундов с другими полимерами (каучук, полиэтилен, ПВХ), а также смесей с различными добавками и наполнителями. 
Благодаря высокому показателю амортизационных качеств и эластичности, а также достаточной гигиеничности подобных материалов, пленка EVA активно применяется в производстве ортопедической обуви для детей и взрослых, некоторых видов бандажей и аксессуаров для занятия спортом, в ортопедической стоматологии. Ортопедические изделия на основе этого материала защищают суставы и позвоночник, полностью соответствуя биомеханическим процессам движения.
Сополимер этилена и винилацетата также широко используется в виде водной дисперсии и в качестве пленкосоздателя в водно-дисперсионных красках. После полного высыхания специальным методом, водная дисперсия этилен винилацетата превращается на редиспергованный порошок, который используют в производстве сухих строительных смесей.
