|  | Информационный лист продукта с указанием технических характеристик |
| --- | --- |

doc.cod UTB Polipol, версия 2005

| Polipol™ 340-FR0 / 340-FR0-A Улучшенная огнеупорная наполненная смола |  |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Polipol 340 FR0 - это специальная, тиксотропная, огнеупорная ненасыщенная полиэфирная смола, не содержащая галогенов.

Её можно безопасно применять в тех областях, для которых необходимы высокие огнеупорные свойства. Наиболее распространенные области применения: производство складных шкафов, сборных типовых домов, изоляционных барьеров, деталей поездов, автомобилей и мотоциклов, а также внутренних деталей в морских судов, где необходимы высокие огнеупорные свойства.

Содержащая особую смесь наполнителей смола обильно и быстро смачивает стекловолокно без провисания на вертикальных поверхностях благодаря её тиксотропным свойствам. Оптимальное соотношение стекла к смоле для лучшей работы 1/4 (по весу).

Детали, изготовленные с применением Polipol 340-FR0, будут соответствовать критериям стандарта DIN 5510, часть 2, S4/SR2/ST2 и сертифицированы немецкой компанией тестирования RST (Rail System Testing GmbH) в Германии.

Предварительно ускоренная версия продукта поставляется как Polipol 340-FR0-А. Эта версия даёт более быстрый и тщательный уход за слоистыми материалами.

| СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Произвольно Применяется |  |
| --- | --- | --- |
| Наслаивание вручную |  |  |
| Нанесение покрытия распылением |  |  |
| Обмотка волокном |  |  |
| Непрерывное изготовление слоистых материалов |  |  |
| Отливка |  |  |
| Литьевое прессование полимера |  |  |
| Холодное прессование |  |  |
| Горячее прессование |  |  |
| Получение одноосно ориентированного волокнистого пластика |  |  |
| Прочие |  |  |

|  |  | Polipol™ 340-FR 0 / 340-FR0-A |  | Страница 1/4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poliya Poliester ve Yard. Mad. San. Турция, Стамбул, Авджылар, Фирузкой Бульвар, 46 |  | Тел.: +90 (212) 509 31 90 pbx Факс: +90 (212) 509 31 94 |  |  | www.poliya.com.tr poliya@poliya.com.tr |  |  |
|  | ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА |  |  |  |  | Произвольно Применяется |  |  |  |
| Кислота |  |  | Ортофталевая |  | Ускорение |  |  | Polipol 340-FRO-A |  |
| Гликоль |  |  | Стандартный гликоль |  | Реактивность |  |  | Средняя |  |
| Модификация |  |  | Наполнение особым наполнителем |  | Версия |  |  | данных нет |  |

|  | СВОЙСТВА ЖИДКОЙ ФОРМЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕСТ |  | МЕТОД |  |  | ЗНАЧЕНИЕ |
| Цвет |  | Наблюдение |  | - | Непрозрачный |
| Плотность |  | ISO 1675 |  | ±%5 | 1,4 г/см3 |
| Коэффициент преломления |  | ISO 0489 |  | ±%5 | данных нет |
| Показатель кислотности |  | ISO 2114 |  | ±%20 | 12 мг KOH / г |
| Вязкость по Брукфилду® 1 |  | ISO 2555 |  | ±%30 | 1700 СП |
| Тиксотропность |  | - |  | - | Тиксотропная |
| Время гелеобразования 2 |  | ISO 2535 |  | ±%40 | 17’ 2.1 30’ 2.2 |
| Содержание мономеров |  | - |  | ±%12 | 26 % |
| Точка возгорания |  | Прибор Абель-Пенского |  | - | данных нет |
| Срок хранения в месяцах |  | - |  | - | 4 |
| 1 Измерение при 23°С, вал 4, 50/5 оборотов в минуту |  |  |  |  |  |
| 2.1 Измерение при 23°С с добавлением 1% мл Co (конц. 8%) и 1% мл Mek-p (Butanox М 60) |  |  |  |  |  |
| 2.2 Предускоренная версия Polipol 340-FR0-А. Измерение при 23°С с добавлением 1% мл Mek-p (Butanox М 60) |  |  |  |  |  |

|  | ДАННЫЕ ОБ ОТВЕРЖДЕНИИ 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕСТ |  | МЕТОД |  |  | ЗНАЧЕНИЕ |
| t65°С → t90°С |  | ISO 0584 |  | ±%10 | данных нет |
| t65°С → tmax |  | ISO 0584 |  | ±%10 | данных нет |
| tmax |  | ISO 0584 |  | ±%10 | данных нет |
| Tmax |  | ISO 0584 |  | ±%10 | данных нет |

|  |  | Polipol™ 340-FR 0 / 340-FR0-A |  | Страница 2/4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poliya Poliester ve Yard. Mad. San. Турция, Стамбул, Авджылар, Фирузкой Бульвар, 46 |  | Тел.: +90 (212) 509 31 90 pbx Факс: +90 (212) 509 31 94 |  |  | www.poliya.com.tr poliya@poliya.com.tr |  |  |
|  | СВОЙСТВА ОТВЕРДЕВШЕЙ СМОЛЫ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕСТ |  |  | МЕТОД |  |  |  |  | ЗНАЧЕНИЕ |  |
| Деформационная теплостойкость |  |  | ISO 0075-A ISO 0075-B |  |  | ±%10 |  | 75°С 87°С |  |
| Водопоглощение |  |  | ISO 0062 |  |  | ±%10 |  | данных нет |  |
| Твёрдость по Барколу (Barcol 934-1) |  |  | ASTM-D 2583 |  |  | ±%10 |  | 50 |  |
| Полная объёмная усадка |  |  | ISO 2114 |  |  | ±%10 |  | 6,7 % |  |

|  | МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТВЕРДЕВШЕЙ СМОЛЫ 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕСТ |  | МЕТОД |  |  | ЗНАЧЕНИЕ |
| Прочность при изгибе |  | ISO 0178 | ±%10 |  | 70 МПа |
| Модуль упругости при изгибе |  | ISO 0178 | ±%10 |  | 7300 МПа |
| Удлинение при разрыве |  | ISO 0178 | ±%10 |  | 1,3 % |
| Прочность на разрыв |  | ISO 0527 | ±%10 |  | 46 МПа |
| Модуль упругости при растяжении |  | ISO 0527 | ±%10 |  | 5000 МПа |
| Удлинение при разрыве |  | ISO 0527 | ±%10 |  | 1,5 % |
| Ударная вязкость по Изоду |  | ISO 0180 | ±%10 |  | 7 кДж/м2 |
| Предельный кислородный индекс |  | ISO 4589 | ±%10 |  | 40 % |
| 4. 5. Перед проведением тестирований на определение механических свойств, отверждённая смола отверждена дополнительно. |  |  |  |  |  |

|  |  | Polipol™ 340-FR 0 / 340-FR0-A | Страница 3/4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poliya Poliester ve Yard. Mad. San. Турция, Стамбул, Авджылар, Фирузкой Бульвар, 46 | Тел.: +90 (212) 509 31 90 pbx Факс: +90 (212) 509 31 94 |  | www.poliya.com.tr poliya@poliya.com.tr |  |
|  | УПАКОВКА |  |  |  |  |  |  |
| Ведро, 20 кг (27 х 29 х 38 см) |  |  |  |  |  |  |  |

|  | УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ |  |
| --- | --- | --- |

1. Продукт следует хранить в темном и сухом месте при температуре от 5 °C до 20 °C. Срок годности сокращается при более высоких температурах хранения. Срок хранения стирола, содержащего ненасыщенные полиэфиры, будет значительно сокращён при воздействии света. Хранить в темноте и только в 100% светонепроницаемых контейнерах. Хранить вдали от источников воспламенения: пламени, ламп, электрических искр и инструментов, которые могут производить искры. Не курить. Хранить отдельно от окислителей, пероксидов и солей металлов.

2. Уровни запасов должны быть сведены к разумному минимуму по принципу оборота товарных запасов FIFO (первым поступил – первым используется).

|  | БЕЗОПАСНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ |  |
| --- | --- | --- |

Паспорт безопасности материала (MSDS) можно получить по запросу, также вы можете скачать его с сайта http://www.poliya.com.tr под меню поддержки.

|  | ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |
| --- | --- | --- |

Вы можете получить дополнительную информацию на сайте www.poliya.com.tr под меню поддержки в разделе «Вам нужна поддержка?», также вы можете позвонить на телефонную справочную линию Poliya Help and Tech. Support Center по телефону +90-212 509 31 90.

| ВАЖНО Информация, представленная в данном листе данных, подготавливается при проведении долгосрочных лабораторных тестов и с использованием нашего собственного опыта. Информация предоставляется добровольно, чтобы действовать в качестве руководства, но не в качестве справочных материалов. Poliya также не несет ответственности за любой ущерб, который был нанесен при использовании любой информации из данного документа, а также ошибок пользователя. Также мы настоятельно рекомендуем вам провести тестирования в ваших собственных условиях труда перед использованием продукции на вашем производстве. Poliya имеет право изменять любые данные, представленные в этом документе, без предварительного уведомления. |  | ОТМЕТКА ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ Никакие логотипы, чертежи, данные, цветные маркировки или изображения из данного документа не могут быть скопированы или использованы без получения письменного разрешения от Poliya. Poliya и названия продуктов Poliya, упомянутые в данном документе Polijel ™, Polipol ™, Polipigment ™, Polivaks ™, Poligranul ™, Grapol ™ являются торговыми марками и / или зарегистрированными товарными знаками Poliya и защищены местными и международными законами. Copyright 1983-2004 © Стамбул |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Polipol™ 340-FR 0 / 340-FR0-A | Страница 4/4 |  |  |
|  | Poliya Poliester ve Yard. Mad. San. Турция, Стамбул, Авджылар, Фирузкой Бульвар, 46 | Тел.: +90 (212) 509 31 90 pbx Факс: +90 (212) 509 31 94 | www.poliya.com.tr poliya@poliya.com.tr |  |