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ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Polipol 340 FR0 - это специальная, тиксотропная, огнеупорная ненасыщенная полиэфирная смола, не содержащая галогенов.
Её можно безопасно применять в тех областях, для которых необходимы высокие огнеупорные свойства. Наиболее распространенные области применения: производство складных шкафов, сборных типовых домов, изоляционных барьеров, деталей поездов, автомобилей и мотоциклов, а также внутренних деталей в морских судов, где необходимы высокие огнеупорные свойства.
Содержащая особую смесь наполнителей смола обильно и быстро смачивает стекловолокно без провисания на вертикальных поверхностях благодаря её тиксотропным свойствам. Оптимальное соотношение стекла к смоле для лучшей работы 1/4 (по весу).

[bookmark: _GoBack]Детали, изготовленные с применением Polipol 340-FR0, будут соответствовать критериям стандарта DIN 5510, часть 2, S4/SR2/ST2 и сертифицированы немецкой компанией тестирования RST (Rail System Testing GmbH) в Германии.

Предварительно ускоренная версия продукта поставляется как Polipol 340-FR0-А. Эта версия даёт более быстрый и тщательный уход за слоистыми материалами.

	СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
	

 Произвольно       Применяется

	Наслаивание вручную
	


	Нанесение покрытия распылением
	


	Обмотка волокном
	

	Непрерывное изготовление слоистых материалов
	

	Отливка
	


	Литьевое прессование полимера
	

	Холодное прессование
	


	Горячее прессование
	

	Получение одноосно ориентированного волокнистого пластика
	

	Прочие
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ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
	


 Произвольно       Применяется

	Кислота
	Ортофталевая
	Ускорение
	
 Polipol 340-FRO-A

	Гликоль
	Стандартный гликоль
	Реактивность
	Средняя

	Модификация
	Наполнение особым наполнителем
	Версия
	данных нет




	

	
СВОЙСТВА ЖИДКОЙ ФОРМЫ
	


	ТЕСТ
	МЕТОД
	
	ЗНАЧЕНИЕ

	Цвет
	Наблюдение
	-
	Непрозрачный

	Плотность
	ISO 1675
	±%5
	1,4 г/см3

	Коэффициент преломления
	ISO 0489
	±%5
	данных нет

	Показатель кислотности
	ISO 2114
	±%20
	12 мг KOH / г

	Вязкость по Брукфилду® 1
	ISO 2555
	±%30
	1700 СП

	Тиксотропность
	-
	-
	Тиксотропная

	Время гелеобразования 2
	ISO 2535
	±%40
	17’ 2.1
30’ 2.2

	Содержание мономеров
	-
	±%12
	26 %

	Точка возгорания
	Прибор Абель-Пенского
	-
	данных нет

	Срок хранения в месяцах
	-
	-
	4

	

	1 Измерение при 23°С, вал 4, 50/5 оборотов в минуту

	2.1 Измерение при 23°С с добавлением 1% мл Co (конц. 8%) и 1% мл Mek-p (Butanox М 60)

	2.2 Предускоренная версия Polipol 340-FR0-А. Измерение при 23°С с добавлением 1% мл Mek-p (Butanox М 60)




	

	
ДАННЫЕ ОБ ОТВЕРЖДЕНИИ 3
	


	ТЕСТ
	МЕТОД
	
	ЗНАЧЕНИЕ

	t65°С → t90°С
	ISO 0584
	±%10 
	данных нет

	t65°С → tmax
	ISO 0584
	±%10
	данных нет

	tmax
	ISO 0584
	±%10
	данных нет

	Tmax
	ISO 0584
	±%10
	данных нет
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СВОЙСТВА ОТВЕРДЕВШЕЙ СМОЛЫ 4
	


	ТЕСТ
	МЕТОД
	
	ЗНАЧЕНИЕ

	Деформационная теплостойкость
	ISO 0075-A
ISO 0075-B
	±%10 
	75°С
87°С

	Водопоглощение
	ISO 0062
	±%10
	данных нет

	Твёрдость по Барколу (Barcol 934-1)
	ASTM-D 2583
	±%10
	50

	Полная объёмная усадка
	ISO 2114
	±%10
	6,7 %




	

	
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТВЕРДЕВШЕЙ СМОЛЫ 5
	


	ТЕСТ
	МЕТОД
	
	ЗНАЧЕНИЕ

	Прочность при изгибе
	ISO 0178
	±%10
	70 МПа

	Модуль упругости при изгибе
	ISO 0178
	±%10
	7300 МПа

	Удлинение при разрыве
	ISO 0178
	±%10
	1,3 %

	Прочность на разрыв
	ISO 0527
	±%10
	46 МПа

	Модуль упругости при растяжении
	ISO 0527
	±%10
	5000 МПа

	Удлинение при разрыве
	ISO 0527
	±%10
	1,5 %

	Ударная вязкость по Изоду
	ISO 0180
	±%10
	7 кДж/м2

	Предельный кислородный индекс
	ISO 4589
	±%10
	40 %

	
	
	
	

	4. 5. Перед проведением тестирований на определение механических свойств, отверждённая смола отверждена дополнительно.
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УПАКОВКА
	


	


Ведро, 20 кг
(27 х 29 х 38 см)



	

	
УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ
	


	



1. Продукт следует хранить в темном и сухом месте при температуре от 5 °C до 20 °C. Срок годности сокращается при более высоких температурах хранения. Срок хранения стирола, содержащего ненасыщенные полиэфиры, будет значительно сокращён при воздействии света. Хранить в темноте и только в 100% светонепроницаемых контейнерах. Хранить вдали от источников воспламенения: пламени, ламп, электрических искр и инструментов, которые могут производить искры. Не курить. Хранить отдельно от окислителей, пероксидов и солей металлов.
2. Уровни запасов должны быть сведены к разумному минимуму по принципу оборота товарных запасов FIFO (первым поступил – первым используется).
	

	
БЕЗОПАСНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	


	




Паспорт безопасности материала (MSDS) можно получить по запросу, также вы можете скачать его с сайта http://www.poliya.com.tr под меню поддержки.
	

	
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
	




Вы можете получить дополнительную информацию на сайте www.poliya.com.tr под меню поддержки в разделе «Вам нужна поддержка?», также вы можете позвонить на телефонную справочную линию Poliya Help and Tech. Support Center по телефону +90-212 509 31 90.

	ВАЖНО
Информация, представленная в данном листе данных, подготавливается при проведении долгосрочных лабораторных тестов и с использованием нашего собственного опыта. Информация предоставляется добровольно, чтобы действовать в качестве руководства, но не в качестве справочных материалов. Poliya также не несет ответственности за любой ущерб, который был нанесен при использовании любой информации из данного документа, а также ошибок пользователя. Также мы настоятельно рекомендуем вам провести тестирования в ваших собственных условиях труда перед использованием продукции на вашем производстве. Poliya имеет право изменять любые данные, представленные в этом документе, без предварительного уведомления.

	ОТМЕТКА ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ
Никакие логотипы, чертежи, данные, цветные маркировки или изображения из данного документа не могут быть скопированы или использованы без получения письменного разрешения от Poliya. Poliya и названия продуктов Poliya, упомянутые в данном документе Polijel ™, Polipol ™, Polipigment ™, Polivaks ™, Poligranul ™, Grapol ™ являются торговыми марками и / или зарегистрированными товарными знаками Poliya и защищены местными и международными законами.
Copyright 1983-2004 © Стамбул
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