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Эффект краски:
AGED CONCRETE (СТАРЫЙ БЕТОН)
Процесс нанесения – для внутреннего применения
Краска AGED CONCRETE (Старый бетон) на вид и ощупь напоминает изношенный бетон, который обычно можно найти в городской среде. Процесс окрашивания прост и позволяет получить реалистичное бетонное покрытие даже на больших поверхностях.
Этот эффект можно создать с помощью различных цветов в зависимости от требований проекта. В результате покрытие выглядит как настоящий бетон и долго держится. Чтобы покрытие было более стойким, можно нанести дополнительный прозрачный защитный слой.
ПРОДУКТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТОГО ЭФФЕКТА
	Продукт
	Площадь покрытия
	Применение

	PRIMER AQ075

(сухая кладка)
	10 м2/кг

в один слой
	Текстурированная белая грунтовка для стен и деревянных поверхностей

	PRIMER AQ055 TEX

(металл и дерево)
	6 м2/кг

в два слоя
	Текстурированная белая грунтовка для предотвращения коррозии металлических поверхностей

	BASE R33
	1,2 м2/кг 

в два слоя
	Базовая краска для создания эффекта старого бетона

	TONER EASYSHADE
	нет данных
	Краситель для тонирования базовой краски

	USHEET
	нет данных
	Черная бумага для создания эффекта городской среды

	TM108
	10–15 м2/кг
в один слой
	Однокомпонентная акриловая прозрачная краска для матового финишного покрытия

	TM205 (дополнительно)
	10–12 м2/кг
в один слой
	Стойкая двухкомпонентная акриловая прозрачная краска для матового финишного покрытия

	HQ53 (дополнительно)
	нет данных
	Отвердитель для прозрачной краски TM205 (добавить 15% от веса)
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СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
PRIMER AQ075 (стены и дерево)
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Разведите грунтовку водой на 30–40% и нанесите на поверхность.
· Нанесите один слой с помощью валика с коротким ворсом.
· Прежде чем наносить грунтовку на свежую или необработанную штукатурку, сухую кладку или цемент, покройте поверхность герметиком на водной основе и оставьте сохнуть.
· Прежде чем наносить грунтовку на деревянную поверхность или ДВП, покройте ее герметиком на водной основе и оставьте сохнуть.
· Оставьте грунтовку сохнуть по крайней мере на 6 часов. Затем можно наносить дополнительные слои.
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PRIMER AQ055 TEX (металл и дерево)
· Разведите белую грунтовку водой на 30–40% и нанесите на поверхность.

· Нанесите два слоя с помощью валика с коротким ворсом. Прежде чем наносить второй слой, подождите 2–4 часа.
· Прежде чем наносить грунтовку на металлическую поверхность, отшлифуйте поверхность и очистите ее с помощью обезжиривателя или растворителя для краски.
· Оставьте грунтовку сохнуть по крайней мере на 2 часа. Затем можно наносить дополнительные слои.
BASE R33 + TONER EASYSHADE
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Этот продукт очень легко наносится.
· Краска тонируется с помощью красителя TONER EASYSHADE (200 мл на 5 кг).
· Придать цвет базовой краске BASE R33 можно также с помощью красителей на водной основе в соотношении 1–2% от веса. Советуем сначала сделать пробу на совместимость красителя.
· Продукт наносится в два слоя с помощью обычного металлического шпателя/кельмы. Оба слоя нужно наносить тем же способом.
· Прежде чем наносить следующий слой, оставьте поверхность сохнуть примерно на 10 часов при комнатной температуре.
· Прежде чем наносить следующий слой, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P180.
· Толщина краски, нанесенной на поверхность, определяется размерами крупиц в краске. Каждый слой будет иметь минимальную толщину.
· После использования сразу же помойте шпатель теплой водой с мылом.
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· USHEET (Черная бумага)
· Когда второй слой базовой краски BASE R33 высохнет (примерно через 10 часов), проведите прямые линии с помощью черной бумаги USHEET (Черная бумага), легко нажимая на поверхность.
· Сразу же появится эффект городской среды. Чтобы сделать эффект более выразительным, сильнее нажимайте на поверхность.
· Советуем не шлифовать эту поверхность.
ПРОЗРАЧНАЯ МАТОВАЯ КРАСКА TM108 (однокомпонентная)
· После создания эффекта с помощью бумаги USHEET советуем нанести прозрачную краску TM108.
· При необходимости разведите прозрачную краску водой на 5–10%.
· Нанесите один слой краски с помощью валика с коротким ворсом.
· Если поверхность покрыта неравномерно, нанесите второй слой, но добавьте еще примерно 40% воды, чтобы развести краску.
· После каждого нанесения валик нужно мыть теплой водой с мылом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Для повышения стойкости нанесите указанную ниже прозрачную краску в качестве защитного слоя.
ПРОЗРАЧНАЯ МАТОВАЯ КРАСКА TM205 (двухкомпонентная) + 15% HQ53 (отвердитель)
· После создания эффекта с помощью бумаги USHEET вы можете нанести прозрачную краску TM205, чтобы покрытие было более стойким. Эту двухкомпонентную акриловую матовою краску нужно смешивать с водой и отвердителем.
· Разведите прозрачную краску водой на 10–20%.

· Добавьте отвердитель HQ53 в соотношении 15% от веса.
· Нанесите один слой краски с помощью валика с коротким ворсом.
· Если поверхность покрыта неравномерно, нанесите второй слой, но добавьте еще примерно 40% воды, чтобы развести краску.
· Продукт затвердеет примерно через 2 часа после добавления отвердителя.
· После каждого нанесения валик нужно мыть теплой водой с мылом.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ
Условия нанесения. Чтобы краски правильно высыхали, температура поверхности и в помещении должна быть 16–25°C. Также помещения нужно слегка проветривать.

Нанесение на другие материалы. Если вы хотите красить другие поверхности, советуем обратиться в нашу службу технической поддержки. Возможно, вам предложат другие продукты, которых нет в списке.

Очистка поверхности. Через 15–20 дней после нанесения краски продукты полностью затвердеют. Мойте поверхность неабразивной тканью, теплой водой и нейтральным мылом. Благодаря нанесению слоя прозрачной краски поверхность меньше загрязняется и легче очищается.

Условия хранения. Все краски серии TrendyPaints нужно хранить в местах, которые не подвергаются влиянию солнца и погодных условий, при температуре 10–35°C. Краски можно использовать в течение 6 месяцев с даты поставки. Со временем толщина слоя базовой краски BASE R33 может увеличиться, однако это не влияет на продукт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Здесь описано общие процессы окрашивания. Чтобы получить подробную информацию, свяжитесь с нашей службой технической поддержки. Площадь покрытия краски зависит от типа поверхности, условий нанесения и степени разбавления краски. Сделайте пробу, чтобы определить площадь покрытия. Эта информация предназначена только для ознакомления. Она основывается на результатах исследований и данных о продуктах. Поскольку на процесс нанесения могут влиять внешние факторы, которые не зависят от производителя, компания не несет ответственность за результаты. Компания Cromas Ltd. оставляет за собой право изменять технические характеристики продуктов без предупреждения.
