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Допустимые отклонения выдержанности размеров и ровности клинкерной и угольной строительной декоративной ленты
Уважаемые дамы и господа,
Кирпичная облицовка и облицовочный клинкер  изготовляются из одного и того же материала и по аналогичной технологии. Поэтому структура поверхности и краска всегда совпадают. Вышеупомянутые изделия изготавливаются из грубой керамики, процесс изготовления и контроль качества которых урегулирован нормами, установленными для строительного кирпича EN 14411 DIN 105-100 или DIN EN 771-1. В этих нормах помимо требований к качеству продукции предписаны предельные значения допустимого отклонения от размера строительного кирпича. Так как абсолютно точные размеры кирпичных изделий не могут гарантироваться по причине использования натурального сырьевого материала и технологии обжига. Незначительное изменение формы или выпуклость поверхности клинкерная пояса связанно с автоматизированным процессом производства. Так как клинкерная лента вырезается не из отдельного облицовочного кирпича, а и изготовляется путем прессировки, то в этом случае незначительные деформации не могут быть полностью исключены. Норма для строительного кирпича не предусматривает требований прямоугольности  или ровности для строительного кирпича или угольной ленты. В этом случае действуют заводские стандарты отдельных кирпичных заводов, которые также являются неотъемлемой частью условий поставки.
При оценке прямоугольности и выдержанности размеров угольных поясов учитывается предельно-допустимое значение согласно заводскому стандарту производителя, которое является обоснованным в сфере производства изделий из грубой керамики. Требования, установленные европейскими нормами, все больше ориентированы на исключительно тонкокерамические изделия (например, керамическая плитка), процесс изготовления которых  значительно отличается от изготовления продукции из грубой керамики. В этом отношении стандартные допуски на размеры для материалов из тонкой керамики не без труда применяются к клинкерной или декоративной ленте с отделкой "под кирпич". 
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Отклонения от размера в пределах допустимых согласно с нормой DIN 105-100 или небольшие отклонения формы считаются обычными погрешностями изделий из грубой керамики, которые могут возникать в силу ряда производственных причин, но при этом ни коем образом не влияют на технологические свойства продукта. Для соблюдения заданных модульных размеров, указанных в строительных планах, предельно-допустимые отклонения строительного кирпича (угольных лент) должны быть компенсированы за счёт швов. Для оценки кирпичного фасада основным фактором является не свойства отдельного камня или определяющая поверхность, а общий вид фасада. Незначительные неравномерности, которые при обычном использовании даже не заметны, не являются изъяном. 

С наилучшими пожеланиями

Приложение
Заводской стандарт
Предельно-допустимые отклонения лент
Допустимые отклонения выдержанности размеров клинкерной и угольной строительной декоративной ленты







































Относительно состава сырья и процесса обжига (натуральный продукт, грубая керамика)  незначительные отклонения от соответствующей стандартной краски, а также между клинкерной и угольной строительной декоративной лентой неизбежны.
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Zulissige MaBhaltigkeit und Ebenheit von Klinkerriemchen und Winkelriemchen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Klinkerriemchen und Verblendklinker werden aus dem gleichen Material und in gleicher
Technologie hergestellt. Oberflachenstruktur und Farbe stimmen deshalb stets Uberein. Sie
gehdéren zu den grobkeramischen Erzeugnissen, deren Herstellung und Gutetiberwachung
in den Normen EN 14411 der Mauerziegelnorm DIN 105-100 bzw. DIN EN 771-1 geregelt
ist. Dort sind neben den Anforderungen an die Giiteeigenschaften auch Grenzwerte fir die
MaRtoleranzen von Mauerziegeln definiert. Denn eine absolute MaRhaltigkeit bei Ziegeler-
zeugnissen kann aufgrund des nattrlichen Rohstoffs und der Brenntechnik nicht garantiert
werden.

Leichte Verformungen oder Oberflachenwdlibungen bei Klinkerriemchen rithren von den
Automatisierungsabldufen beim Herstellungsprozess her. Da die Klinkerriemchen nicht aus
einzelnen Verblendklinkern geschnitten, sondern stiickweise gepresst werden, kdnnen
leichte Verformungen grundsatzlich nicht ausgeschlossen werden.

Die Mauerziegelnorm stellt keine Anforderungen an die Rechtwinkligkeit oder Planebenheit
von Mauerziegeln oder Winkelriemchen. Insofern werden hierfur die Werksnormen der ein-
zelnen Ziegelwerke herangezogen, die gleichzeitig auch Bestandteil der Lieferbedingungen
sind. Zur Beurteilung der Rechtwinkligkeit und MaRhaltigkeit von Winkelriemchen gelten
daher die Grenzwerte der Werksnorm des Herstellers, deren Ursprung in der grobkerami-
schen Herstellungstechnik des Produkts begriindet ist.

Die Anforderungen in den Européischen Normen richten sich fast ausschlieBlich an feinke-
ramische Erzeugnisse (wie z. B. Fliesen), die sich in der Herstellung deutlich von den grob-
keramischen Erzeugnissen unterscheiden. Insofern kénnen die fir die feinkeramischen
Baustoffe relevanten MaRtoleranzen nicht ohne weiteres auf die grobkeramischen Produkte,
wie Klinker- oder Ziegelriemchen, Gbertragen werden.
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MaRabweichungen innerhalb der zuldssigen MaRtoleranzen der DIN 105-100 oder auch
kleine Formabweichungen zéhlen zu gewdhnlichen UnregelmalRigkeiten bei grobkerami-
schen Erzeugnissen, die herstellungsbedingt auftreten kénnen, jedoch die Verarbeitbarkeit
des Produkts in keiner Weise beeintrachtigen.

Um die in den Bauplanen vorgegebenen Baurichtmassen einzuhalten, missen die MaRtole-
ranzen der Mauerziegel (Klinkerriemchen) durch die Mértelfugen ausgeglichen werden.
Grundsatzlich ist fur die Beurteilung einer Ziegelfassade nicht die Beschaffenheit der einzel-
nen Steine oder Fugen maflgebend, sondern das Gesamtbild der Fassade.

Geringe UnregelmaRigkeiten, die im tblichen Gebrauch nicht wahrgenommen werden, stel-
len keinen Mangel dar.

Mit freundlichen Grifien

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH

i V.

L,
Hu Wethkamp
Key Account Manager

Anlage
Werksnorm
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ZULASSIGE MARTOLERANZEN BEI
KLINKER- UND WINKELRIEMCHEN

MabBtoleranzen Winkeliemchen

Mafitoleranzen Klinkerriemchen
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Oberllachenbeschaffenheit:

Es gelten die Anforderungen in
Anlehnung an DIN EN 771-1 und

DIN 105-100

Rechtwinkeligkeit:
zuldssige Toleranz a + 1,5 %

Geradheit der Kanten bei Klinkerriemchen t < 1,5 mm t<1,5mm

Geradheit des Laufers: zultssige Toleranz t + 1,0% t+1,0%
GRENZABMABE MITTELWERT MABSPANNE e
innerhalb einer Lieferung
Kleinstmal3 mm Grofmafd mm Riemchen klassisch Riemchen sintra
236 244 5 10
211 219 2 10
49 S5 3 4
68 74 3 4
62 68 3 4
7 1 3 3
12 16 3 3
15 19 3 3

Bedingt durch die Rohstoffzusammensetzung und den

Brennvorgang [Naturprodukt, Grobkeramik) sind geringfigige

Abweichungen von der jeweiligen Standardfarbe und zwischen -
IFeldhaus

Klinkerriemchen und Winkelremchen unvermeidbar.
©
Klinker
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