Провод ПВКВ 2,5

Провод ПВКВ 2,5 термоустойчив и обладает необычайной гибкостью, что позволяет применять его при работах в зданиях с высокими температурами и для вывода концов электрических агрегатов и оборудования, где присутствуют повышенные температуры, но отсутствует агрессивная среда.
Маркировка провода гибкого жаростойкого ПВКВ 2,5 расшифровывается следующим образом:
· П – провод, то есть буква характеризует тип изделия;
· В – виниловая изоляция, точнее, в данном случае поливинилхлоридная;
· К – кремнийорганический двойной резиновый изоляционный слой;
· В – выводной, то есть применяется для вывода концов электрических двигателей, машин и агрегатов;
· 2,5 – характеризует диаметр медной токопроводящей жилы в кв. мм.
Конструктивные особенности медного термостойкого провода ПВКВ 2,5: 
· Токоведущая часть – медная жила не менее 3-ого класса гибкости;
· Медная токоведущая часть покрыта защитным слоем поливинилхлоридной изоляции, которая обладает отличными диэлектрическими свойствами и эластичностью;
· Изоляция из винила покрывается еще одной защитной оболочкой из кремнийорганической резины, которая чрезвычайно устойчива к температурным аномалиям.
Преимущества и эксплуатационные характеристики провода термостойкого ПВКВ 2,5:
· Температурный коридор, при котором жаростойкий провод ПВКВ 2,5 сохраняет свои эксплуатационные свойства колеблется в рамках от -60°С до +180°С;
· Не влияет на технические параметры провода 100-ная влажность окружающей среды при t +35°С;
· При понижении атмосферного давления до уровня 1,3 кПа и повышении до 294 кПа эксплуатационные параметры ПВКВ 2,5 остаются стабильными;
· Провод медный ПВКВ стойкий к механическому воздействию (прочность на разрыв – 4-6 МПа), к вибрациям, не разрушаются при соприкосновении с лаками и маслами;
· Эксплуатационные характеристики медного провода ПВКВ 2,5 не изменяются от влияния солнечного света, озонового излучения, влаги и грибов плесени;
· Гибкость провода характеризуется его свойством выдержать 20 витков без повреждения структуры вокруг цилиндра диаметром 9 см. (наружный диаметр проводника составляет 4,5 см., значит, 2 диаметра):
· Масса провода составляет 44 кг/км, что свидетельствует о его легкости;
· При соблюдении правил монтажа и эксплуатации провод медный гибкий ПВКВ 2,5 прослужит минимум 8 лет.

Благодаря своим механическим и электрическим характеристикам гибкий жароустойчивый провод ПВКВ 2,5 пригоден к применению в любой макроклиматической зоне нашей страны.
Если ваша компания проводит работы в помещениях с повышенной влажностью и температурой, таких как бани или сауны, то вам просто необходим легкий и гибкий провод ПВКВ 2,5.
Если вы занимаетесь производством или установкой электродвигателей, электрических установок, работающих при повышенных температурах, то для оборудования выводных концов этих машин вам тоже необходимо купить жаростойкий гибкий провод ПВКВ 2,5.
Организация ООО «УКР ПАУЕР ТОРГ» - надежный поставщик кабельно-проводниковой продукции в Украине, который постоянно поддерживает и обновляет ассортимент. Здесь вы сможете купить провод ПВКВ 2,5 по самой выгодной цене и не опасаясь подделок. Заказать в ООО «УКР ПАУЕР ТОРГ» можно воспользовавшись системой скидок, как для оптовых, так и для розничных покупателей. Доставка осуществляется в любой регион Украины.
[bookmark: _GoBack]Желаете купить провод жаростойкий гибкий ПВКВ 2,5 быстро, выгодно и требуемого качества – тогда обращайтесь в организацию ООО «УКР ПАУЕР ТОРГ».



