4. Материалы и производство

4.1 Если не указано иное, после прокатки горячекатаный материал поставляется в состоянии без отжига и травления.

4.2 При обработке горячекатаного или горячекатаного протравленного листа могут произойти такие дефекты, как разрыв рулона, линии скольжения и перегибы. При обнаружении одного из этих дефектов следует сообщить производителю, чтобы лист был обработан надлежащим образом.

4.3. Холоднокатаный лист из углеродистой стали производят в соответствии с пунктами 10.2, 10.3 и Таблицей 1.

4.4 Если не указано, что холоднокатаный лист – полностью твердый, после холодной прокатки его подвергают термической обработке до утолщения. При внутренней эксплуатации (для изготовления внутренних деталей) этот отжиг холоднокатаного листа может быть последним. Дополнительная обработка материала при внутренней эксплуатации холоднокатаного листа потребуется в случае опасности разрыва рулонов. В этом случае следует проконсультироваться с производителем. Как правило, для придания формы, после отжига холоднокатаный лист пропускают через валки дрессировочной клети с легкой степенью обжатия, его также могут пропустить через валки с более высокой степенью обжатия, чтобы предотвратить такие дефекты, как линии скольжения или перегибы. Прокладочный пропуск также обеспечивает необходимую структуру поверхности.

4.5 Прогладка (дрессировка) листов

4.5.1 Если не указано иное, при внутренней эксплуатации холоднокатаный лист следует пропустить через валки дрессировочной клети (дрессировать), также обычно указывают технические условия и материал поставляют в состоянии без деформаций при отгрузке. См. Приложение XI «Влияние старения холоднокатаного листа из углеродистой стали на волочение и формирование».

4.5.2 При внутренней эксплуатации указывают технические условия, и холоднокатаный лист поставляется после отжига или дрессировки. В последний раз лист обычно отжигают без дрессировки, но при смазывании и перемотке лист могут пропустить через валки дрессировочной клети с низкой степенью обжатия. Для внутренней эксплуатации дрессированный материал может быть изготовлен без деформации или перегибов. В тех случаях, когда требуется определенный диапазон жесткости, ограничения или заданная структура поверхности, эксплуатация считается наружной (для изготовления наружных деталей).

Примечание 3 – После прогладочной прокатки лист подвержен явлению старения (см. Приложение XI). Если не указана специальная раскислённая (нестареющая) сталь, предпочтительнее изготовить лист максимально быстро для достижения оптимальной производительности.

ТАБЛИЦА 1 Сравнение классов холоднокатаной листовой стали

|  | Наружная эксплуатация | Внешняя эксплуатация |
| --- | --- | --- |
| Основные недостатки: Длина резки Рулоны Незначительные недостатки: Длина резки Рулоны Отделка (состояние поверхности) Специальные масла Допуск на толщину, ширину и длину полосы: Стандартная Ограничена Допуск плоскотности: Стандартная Ограниченная прямоугольность Обмотки катушки Сварные швы Внешний осмотр Специальное тестирование | При прокате выбраковывают Покупатель принимает в соответствии со стандартами (политикой), опубликованными производителем При прокате выбраковывают повторяющиеся дефекты. Может содержать случайные дефекты, которые покупатель принимает в соответствии с опубликованными стандартами (политикой) производителя. Покупатель принимает в соответствии со стандартами (политикой), опубликованными производителем. Матовая, если не задана иная Могут быть указаны Встретится Может быть указана Встретится Может быть указана Покупатель принимает в соответствии со стандартами (политикой), опубликованными производителем Покупатель принимает в соответствии со стандартами (политикой), опубликованными производителем Может быть указан Может быть указано | При прокате выбраковывают Покупатель принимает в соответствии с опубликованными производителем стандартами (политикой) Покупатель принимает все незначительные дефекты Покупатель принимает все незначительные дефекты Покупатель соглашается с любой отделкой Не могут быть указаны Встретится Может быть указана Встретится (дрессированная). Не гарантирована – обычно в пределах двух стандартов (последний отжиг) Не может быть указана Покупатель все принимает Покупатель принимает в соответствии со стандартами (политикой), опубликованными производителем Не может быть указан Не может быть указано |