Масло LIQUI MOLY Top Tec 4200 Diesel 5W30

 «Самое лучшее масло – то, о котором вспоминаешь раз в несколько лет.»
Опытный автомобилист.
   Одно из таких масел -  LIQUI MOLY Top Tec 4200 Diesel 5W30 разработано для  моторов на дизтопливе, или газе. Важная черта продукта – полная экологичность и совместимость с системой ликвидации выхлопов. Моторное масло не имеет серных, фосфорных и хлорных добавок.
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Масло без добавления серных и фосфорных добавок

О продукте

   Данное масло – HC-синтетическое. Иными словами, основа масла сделана уникальным способом, с применением гидрокрекинга или глубокой переработки. В конце процесса получаем чистую основу, которая по свойствам похожая на настоящую синтетику. Плюс качественные присадки, и получим высококлассное изделие.
   Смазочное масло хорошо прокачивается, имеет свойство очистки. Равномерно и стабильно смазывает, тем самим надёжно защищая двигатель от износа.
Где применить? 

   LIQUI MOLY Top Tec 4200 разработано для двигателей с сажевыми фильтрами, но может использоваться без них. Менять можно от 30 до 50 тысяч километров. А если вы используете автомобиль не постоянно, то можно и раз в несколько лет.
   Продукт заслужил доверие таких авто гигантов как Рено, Фиат, Ауди, БМВ и другие.



 Характеристики
	 
	Показатель
	 Проверка за (ASTM)(din)
	Значение
	Единица измерения

	· 
	Вязкость

	
	Класс 
	sae J300
	5w-30
	

	-
	Кинематика вязкости (40°C)
	 51562
	70
	мм²/сек

	-
	Кинематика вязкости (100°C)
	 51562
	12.3
	мм²/сек

	-
	Густота (15°C)
	 51757
	0.855
	г/см³

	-
	Вязкость (индикатор)
	 (ИСО) 2909
	175
	

	-
	Показатель щелочи
	 (ИСО) 3771
	6.5
	мг KOH/Г

	-
	HTHS
	cec CL-23
	3.5
	МПа/сек

	
	Температурный уровень

	-
	 Воспламенение
	 (ИСО) 2592
	235
	°C

	-
	 Затвердение
	 (ИСО) 3016
	-42
	°C



	Допуск
	Соотношение

	Ассоциация европ. производителей автомобилей - c3
	API - cf

	БМВ -  Long life/04
	Ассоциация европ. производителей автомобилей  - B4-B5-C2

	MB -  229/51
	БМВ – Long life/01

	Порше - c30
	Фиат -  9.55535/S1

	Фольксваген -  507/00
	MB - 229/31

	
	PSA -  B 71 (2290)

	
	Фольксваген -  50500-505; 01-506; 00-50601 (Исключение r5 und v10 двигателей до  6-2006)






Емкость данного масла

Оно выпускается в таре по 1, 5, 60 и 205 литров

Преимущества продукта

1. быстрое прокачивание
2. пуск двигателя зимой – не проблема
3. повышает износостойкость
4. экономия горючего
5. безопасность для окружающей среды
6. замедляет процесс старения деталей
7. высочайшее качество очистки 

    Недостатки? Тут это специализация масла. Оно подходит для двигателей дизеля и бензина, но для небольшого количества их видов.
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