| Тип солнечной панели | Монокристаллическая KV-220M | Поликристаллическая KV-220P |
| --- | --- | --- |
| Размеры | 1665х997х40 мм | 1665х997х40 мм |
| Мощность максимальная, Вт | 220 | 220 |
| Напряжение холостого хода, В | 36,7 | 37 |
| Напряжение рабочее, В | 29 | 29,3 |
| Ток рабочий, А | 7,6 | 7,5 |
| Ток короткого замыкания, А | 8,45 | 8,3 |

При использовании возобновляемых источников все большее распространение приобретает солнечная энергетика. Самая большая доля рынка приходится на панели, изготовленные из монокристаллического и поликристаллического кремния. Сравним их наиболее важные характеристики на примере модулей KV-220M и KV-220P производства ПАО “Квазар”.

Эффективность серийных (массовых) монокристаллических панелей в последнее время достигает 22%, а поликристаллических – 18%. Параметры модулей, описанных в таблице, почти не различаются, так как эффективная площадь монокристаллической панели меньше, чем поликристаллической, несмотря на одинаковые габаритные размеры.

Это объясняется различиями в технологии производства кремниевых пластин. Заготовки для изделий, подобных KV-220M нарезаются из выращенных в особых условиях монокристаллов цилиндрической формы. Поэтому углы пластин оказываются “срезанными”, т.е. скругленными. Пластины для KV-220P, и других такого же типа, изготавливаются из кристаллического слитка кремния прямоугольной формы, что влечет за собой уменьшение отходов материала и большую полезную площадь готового модуля. Кроме того, технологический процесс изготовления слитка проще и дешевле классического процесса выращивания монокристалла.