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Ефект фарби: 
CRYSTAL STONE (КРИСТАЛ)
Процес нанесення – для внутрішнього застосування
Загальні характеристики
Фарба CRYSTAL STONE (Кристал) створює текстуру, у якій поєднуються чорні та білі фрагменти, а завдяки сріблястим вкрапленням покриття слабо мерехтить при світлі. Процес фарбування простий і дозволяє отримати реалістичне кам’яне покриття навіть на великих поверхнях.
Цей ефект можна створити за допомогою різних кольорів залежно від вимог проекту. У результаті покриття виглядає як справжній камінь і довго тримається. Щоб покриття було стійкішим, можна нанести додатковий прозорий захисний шар.
ПРОДУКТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦЬОГО ЕФЕКТУ
	Продукт
	Площа покриття
	Застосування

	PRIMER AQ075
(суха кладка)
	10 м2/кг
в один шар
	Текстурована біла ґрунтовка для стін і дерев'яних поверхонь

	PRIMER AQ055 TEX
(метал і дерево)
	6 м2/кг
у два шари
	Текстурована біла ґрунтовка для запобігання корозії металевих поверхонь

	BASE G15
	1–1,2 м2/кг
у два шари
	Базова фарба для створення ефекту гладкого кристалу

	TONER EASYSHADE
	немає даних
	Барвник для тонування базової фарби

	TONER EASYSHADE XS
	немає даних
	Барвник для створення сріблястого мерехтіння

	TM108
	10–15 м2/кг
в один шар
	Однокомпонентна акрилова прозора фарба для матового фінішного покриття

	TM205 (додатково)
	10–12 м2/кг
в один шар
	Стійка двокомпонентна акрилова прозора фарба для матового фінішного покриття

	HQ53 (додатково)
	немає даних
	Затверджувач для прозорої фарби TM205 (додати 15% від ваги)
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СПОСІБ НАНЕСЕННЯ
PRIMER AQ075 (стіни та дерево)
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Розведіть ґрунтовку водою на 30–40% і нанесіть на поверхню.
· Нанесіть один шар за допомогою валика з коротким ворсом.
· Перш ніж наносити ґрунтовку на свіжу чи необроблену штукатурку, суху кладку або цемент, покрийте поверхню герметиком на водній основі та залиште сохнути.
· Перш ніж наносити ґрунтовку на дерев’яну поверхню або ДВП, покрийте її герметиком на водній основі та залиште сохнути.
· Залиште ґрунтовку сохнути принаймні на 6 годин. Потім можна наносити додаткові шари.
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PRIMER AQ055 TEX (метал і дерево)
· Розведіть білу ґрунтовку водою на 30–40% і нанесіть на поверхню.
· Нанесіть два шари за допомогою валика з коротким ворсом. Перш ніж наносити другий шар, зачекайте 2–4 години.
· Перш ніж наносити ґрунтовку на металеву поверхню, відшліфуйте поверхню й очистьте її за допомогою знежирювача або розчинника для фарби.
· Залиште ґрунтовку сохнути принаймні на 2 години. Потім можна наносити додаткові шари.
BASE G15 + TONER EASYSHADE + TONER EASYSHADE XS
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Цей продукт дуже легко наноситься.
· Фарба тонується за допомогою барвника TONER EASYSHADE (200 мл на 5 кг).
· Для створення сріблястого мерехтіння потрібно додати барвник TONER EASYSHADE XS (200 мл на 5 кг).
· Надати кольору базовій фарбі BASE G15 можна також за допомогою барвників на водній основі в співвідношенні 1–2% від ваги. Радимо спершу зробити пробу на сумісність барвника.
· Повільно перемішайте ці продукти вручну за допомогою шпателя. Не використовуйте змішувач або електричний інструмент, оскільки він може зруйнувати білі крупинки.
· Продукт наноситься в один шар за допомогою пластмасового шпателя/кельми.
· Щоб отримати справжній вигляд каменю, наносьте фарбу прямими рухами.
· Під час нанесення не тисніть сильно на поверхню, щоб не зруйнувати білі крупинки. Якщо тиснути надто сильно, крупинок не буде видно.
· Наступного дня легко проведіть пластмасовим шпателем по поверхні, щоб зробити її гладкішою, а білі крупинки – виразнішими.
· Щоб зробити поверхню гладкішою, легко пошліфуйте поверхню наждачним папером P240.
· Товщина фарби, нанесеної на поверхню, визначається розмірами крупинок у фарбі. Кожний шар матиме мінімальну товщину.
· Після використання відразу ж помийте шпатель теплою водою з милом.
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ПРОЗОРА МАТОВА ФАРБА TM108 (однокомпонентна)
· Приблизно через 5–10 годин після нанесення базової фарби BASE G15 радимо нанести прозору фарбу TM108, щоб покриття було стійкішим.
· За необхідності розведіть прозору фарбу водою на 5–10%.
· Якщо нанести прозору фарбу, покриття слабше мерехтітиме.
· Нанесіть один шар фарби за допомогою валика з коротким ворсом.
· Якщо поверхня покрита нерівномірно, нанесіть другий шар, але додайте ще приблизно 40% води, щоб розвести фарбу.
· Після кожного нанесення валик потрібно мити теплою водою з милом.
ДОДАТКОВО. Для підвищення стійкості нанесіть указану нижче прозору фарбу як захисний шар.
ПРОЗОРА МАТОВА ФАРБА TM205 (двокомпонентна) + 15% HQ53 (затверджувач)
· Приблизно через 5–10 годин після нанесення базової фарби BASE G15 ви можете нанести прозору фарбу TM205, щоб покриття було стійкішим. Цю двокомпонентну акрилову матову фарбу потрібно змішувати з водою та затверджувачем.
· Розведіть прозору фарбу водою на 10–20%.
· Додайте затверджувач HQ53 в співвідношенні 15% від ваги.
· Якщо нанести прозору фарбу, покриття слабше мерехтітиме.
· Нанесіть один шар фарби за допомогою валика з коротким ворсом.
· Якщо поверхня покрита нерівномірно, нанесіть другий шар через 24 години, але додайте ще приблизно 40% води, щоб розвести фарбу.
· Продукт затвердне приблизно через 2 години після додавання затверджувача.
· Після кожного нанесення валик потрібно мити теплою водою з милом.
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТИ
Умови нанесення. Щоб фарби правильно висихали, температура повітря поверхні та в приміщенні має бути 16–25°C. Також приміщення потрібно трохи провітрювати.
Нанесення на інші матеріали. Якщо ви хочете фарбувати інші поверхні, радимо звернутися в нашу службу технічної підтримки. Можливо, вам запропонують інші продукти, яких немає в списку.
Очищення поверхні. Через 15–20 днів після нанесення продукти повністю затвердіють. Мийте поверхню неабразивною тканиною, теплою водою та нейтральним милом. Завдяки нанесенню шару прозорої фарби поверхня менше забруднюється й легше очищається.
Умови зберігання. Усі фарби серії TrendyPaints потрібно зберігати в місцях, що не зазнають впливу сонця та погодних умов, за температури 10–35°C. Фарби можна використовувати впродовж 6 місяців від дати поставки. З часом товщина шару базової фарби BASE G15 може збільшитися, однак це не впливає на продукт.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Тут описано загальні процеси фарбування. Щоб отримати докладнішу інформацію, зв'яжіться з нашою службою технічної підтримки. Площа покриття фарби залежить від типу поверхні, умов нанесення та ступеню розведення фарби. Зробіть пробу, щоб визначити площу покриття. Ця інформація призначена лише для ознайомлення. Вона ґрунтується на дослідженнях і даних про продукти. Оскільки на процес нанесення можуть впливати зовнішні фактори, які не залежать від виробника, компанія не несе відповідальність за результати. Компанія Cromas Ltd. залишає за собою право змінювати технічні характеристики продуктів без попередження.
