	[bookmark: _GoBack]838AR-P – Токопроводящая краска Total Ground™ для заземления поверхности  с углеродом на акриловой основе в виде ручки
838AR-P – это углеродное токопроводящее быстросохнущее покрытие   838AR в виде ручки. Он быстро и легко создает токопроводящие дорожки, которые прочны, надежны и устойчивы к коррозии. 838AR-P имеет хорошую адгезию к различным материалам подложек.
Краска состоит из прочного акрилового полимера, пигментированного углеродом высокой чистоты. Углерод придает краске 838AR-P превосходную коррозионную стойкость, а также высокую проводимость. 
Этот продукт лучше всего работает на гладкой, плоской и твердой поверхности.
Фломастер 838AR-P имеет тонкий наконечник в виде клапана, который открывается, когда наконечник  прижимают к поверхности для рисования. Мягкая трубочка наконечника позволяет регулировать поток путем сжатия  ручки в центре корпуса.
838AR-P может быть использован для создания перемычек, дорожек и контактных площадок при макетировании,  или создания проектов.
Его можно использовать для создания дорожек, где требуется соединение с более высоким сопротивлением, например, при рисовании перемычек или других простых электрических соединений.
Он хорош для восстановления проводимости в контактных площадках или в увеличении  их площади. Используйте его в качестве экономичной альтернативы никелевым или серебряным краскам, где не требуется высокая электропроводность
ВНИМАНИЕ! Тщательно встряхните перед использованием. Для достижения наилучших результатов держите ручку под углом, отжимайте наконечник фломастера от поверхности и рисуйте наконечником по поверхности, аккуратно сжимая ручку посередине корпуса.
Особенности
• Удельное объемное сопротивление: ≤0,5 Ом · см
• Создает прочные, надежные, проводящие соединения
• Типичная ширина нарисованной линии (дорожки): 1,0 мм
• Высыхает в считанные минуты
• Превосходная адгезия с пластмассами, эпоксидными смолами, медью, алюминием, керамикой, деревом и большинства электронных подложек
• Хорошая адгезия к пластикам ABS, PLA и другим 3D-печатным материалам
• Повышенная коррозионная стойкость
• Деликатные растворители, безопасна для полистиролов
• Не содержит толуол и ксилол
• Экономичен

	838AR-P – stromleitende Farbe Total Ground™ für die Erdleitung der Oberfläche mit dem Kohlenstoff auf dem Akrylgrundbestandteil in Form vom Stift
838AR-P ist ein stromleitender schnelltrocknender Kohlenstoffanstrich in Form vom Stift. Er bildet die Leitbahnen, die zuverlässig und korrosionsresistent sind, schnell und einfach. 838AR-P hat eine gute Adhäsion zu verschiedenen Substratmaterialien. 




Die Farbe besteht aus einem festen Akrylpolymerisaten, das mit dem hochreinen Kohlenstoff pigmentiert ist. Kohlenstoff verleiht der Farbe 838AR-P eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und ein hohes Leitungsvermögen. 


Dieses Produkt funktioniert an der glatten, flachen und festen Oberfläche am besten. 


Der Filzstift 838AR-P hat eine dünne Düse in Form vom Ventil, das sich öffnet, wenn die Düse zur Oberfläche für das Malen angepresst wird. Weiche Röhrchen der Düse helfen den Strom mittels der Pressung des Stiftes in der Mitte zu regulieren. 




838AR-P kann man für die Herstellung von Überbrückern, Leitbahnen und Kontaktstellen bei der Brettschaltungsbildung, oder von der Entwicklung der Projekte verwenden.


Man kann ihn für die Herstellung von Leitbahnen, die eine Verbindung mit der höheren Widerstandskraft brauchen, zum Beispiel, bei dem Malen von Überbrückern oder anderen einfachen elektrischen Verbindungen, verwenden.


Er ist für die Wiederherstellung von Leitungsvermögen in den Kontaktstellen oder Flächenexpansion geeignet. Sie können ihn als kostensparende Alternative zur Nickel- oder Silberfarbe, die keine hohe elektrische Leitungsfähigkeit brauchen, verwenden. 



ACHTUNG! Bitte vor Gebrauch gut schütteln. Für die besten Ergebnisse halten Sie den Stift im Winkel, pressen Sie die Düse des Stiftes von der Oberfläche ab und malen Sie mit der Düse auf der Oberfläche, sorgfältig des Stiftes in der Mitte zu pressend. 





Besonderheiten
· spezifischer Durchgangswiderstand : ≤0,5 Оhm • сm
· bildet die festen, zuverlässigen und leitenden Verbindungen
· charakteristische Breite von gemalter Linie (Leitbahn) : 1,0 mm
· wird in Minutenschnelle trocken
· eine ausgezeichnete Adhäsion zu den Kunstoffen, Epoxidharzen, Kupfer, Aluminium, Keramik, Holz und meisten Elektronensubstratmaterialien
· eine gute Adhäsion zu den Kunststoffen ABS, PLA und anderen 3D-Druckmaterialen
· erhöhte Korrosionsbeständigkeit
· sanfte Lösemittel, sicher für die Styrolharzen
· beinhaltet keine Toluen und Xylol
· kostensparend




