
DONGGUAN ZHIXING HOT MELT PRODUCTS CO. LTD. LIYU ROAD,FENGCHUILIAN NEW VILLAGE,
DALI VILLIAGE QINGXI TOWN,DONGGUAN CITY, GUANGDONG,CHINA

Следующие образцы были представлены и идентифицированы / от имени клиента как:
ТЕРМПЛАВКИЙ КЛЕЙ (СТИК) : T160302105 , (ГРАНУЛЫ) .: L160301101, (БРУСОК): K160301202
Дата получения образца	: MAR 10, 2016
Период тестирования	: MAR 10, 2016 TO MAR 14, 2016



	Тест запрошен
	Вывод

	
1.
	QSOP 0006-3600 (Rev. AD, 09/09/2014) - Тяжелые элементы
(Выбранный тестовый элемент, указанный заявителем, для получения подробной информации обратитесь к страницам результатов теста)
	
PASS

	2.
	Глобальная спецификация безопасности и надежности для обеспечения качества Hasbro, SRS-018 (Rev. B, 2/5/15) - Спецификация содержания тяжелых металлов
	
PASS

	3.
	Статья 11 Европейской директивы 94/62 / EC и ее поправок - Общее содержание свинца, кадмия, ртути и шестивалентного хрома
	
PASS

	4.
	ASTM F963-11 - Стандартная спецификация безопасности потребителей для безопасности игрушек
(Выбранный тестовый элемент, указанный заявителем, для получения подробной информации обратитесь к страницам результатов теста)
	

--

	
	Содержание тяжелых элементов в материалах подложки в представленном образце в соответствии с ASTM F963-11 - Стандартные технические требования безопасности потребителей по безопасности игрушек, пункт 4.3.5.2
	
PASS
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	Test Requested
	Conclusion

	5.
	CPSIA раздел 101 - Общее содержание свинца
	--

	
	CPSIA раздел 101 (а) (2) - Свинец в доступных материалов подложки (в том числе детские металлические украшения)
	
PASS

	6.
	Модельные токсичные вещества в законодательстве США по упаковке (TPCH: токсикологический центр по упаковке) (ранее составленный КОНЕГ) - Общее содержание свинца, кадмия, ртути и шестивалентного хрома
	
PASS



Remark :	SRS-018 полностью заменяет спецификации SRS-012, 044, 047, 052 и 099 и заменяет разделы, касающиеся требований к тяжелым металлам в спецификациях SRS-040, 060 и 062
******** FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE FOLLOWING PAGE(S) ********


Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standard Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch-Toy laboratory
[image: ]

Feng Shaohong, Jessica Senior Technical Manager

[image: ]


Results:

1. QSOP 0006-3600 (Rev. AD, 09/09/2014) - Тяжелые элементы
Метод: как указано в QSOP 0006-3600 (Rev. AD, 09/09/2014)

Анализ проводился с помощью оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES).

Статья 2.3. Все товары, не предназначенные исключительно для взрослых (в том числе коллекционные модные куклы, предназначенные для Бразилии)
Пункт 2.3.3-Все другие соскобленные игрушечные материалы

Все доступные части и все недоступные части, содержащиеся в доступных мелких деталях, и все другие доступные материалы, используемые в упаковке, предназначенной для хранения

	
Test Item(s)
	1
(ppm)
	MDL
(ppm)
	Total Limit (ppm)
	Soluble method 1 Limit (ppm)

	Всего алюминия
	(Al)
	ND
	14000
	--
	70000

	Общая сурьма
	(Sb)
	ND
	10
	--
	60

	Всего мышьяка
	(As)
	ND
	10
	--
	25

	Всего Барий
	(Ba)
	ND
	10
	--
	1000

	Всего Бор
	(B)
	ND
	3000
	--
	15000

	Всего кадмия
	(Cd)
	ND
	5
	75
	17

	Всего хрома
	(Cr)
	ND
	5
	--
	60

	Растворимый хром (VI)	(Cr(VI))
	—
	—
	--
	0.2

	Всего Кобальт
	(Co)
	ND
	30
	--
	130

	Всего меди
	(Cu)
	ND
	1500
	--
	7700

	Всего свинца
	(Pb)
	ND
	10
	90/40#
	46

	Всего марганца
	(Mn)
	ND
	3000
	--
	15000

	Всего Меркурий
	(Hg)
	ND
	5
	--
	60

	Всего никеля
	(Ni)
	ND
	100
	10000
	930

	Всего Селен
	(Se)
	ND
	10
	--
	460

	Всего Стронций
	(Sr)
	ND
	10000
	--
	56000

	Всего олова
	(Sn)
	ND
	12
	--
	180000

	Растворимое органическое олово
	--
	—
	—
	--
	12

	Всего цинка
	(Zn)
	ND
	9000
	--
	46000





1. Описание образца:
Кремовый термоклей (Stick) (T160302105) + Кремовый термоклей (Chip) (L160301101) + Кремовый термоклей (Block) (K160301202)
Замечание 1: общие пределы содержания свинца на 40 частей на миллион применяются только к предметам по уходу за ребенком, предназначенным для помещения в рот ребенка.

Примечание 2: Тест на растворимость не проводится, если результаты общего содержания не превышают соответствующие пределы растворимости, для бария (Ba) результаты общего содержания не должны превышать 50% от соответствующих пределов растворимости. Для олова (Sn) результаты общего содержания не превышают 12 частей на миллион.

Примечание: - промилле = частей на миллион
- MDL = Предел обнаружения метода
- ND = не обнаружено (ниже, чем в леях)
- Результат (ы) рассчитывается с использованием минимального веса образца для составного испытания.
- - = Растворимый Cr (VI) и растворимое органическое олово не проводились по запросу клиента.


2. SRS-018 (Rev. B, 2/5/15) - содержание тяжелых металлов
Метод: как указано в SRS-018 (Rev. B, 2/5/15)
Анализ проводился с помощью оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES).
Для общих материалов

	Test Item(s)
	Pb
	Sb
	As
	Ba
	Cd
	Cr
	Hg
	Se

	MDL(ppm)
	10
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	10

	Action Total Limit (ppm)
	30
	--
	--
	--
	30
	500
	--
	--

	Required Total Limit (ppm)
	40
	--
	--
	--
	40
	750^
	5
	--

	Action Soluble Limit (ppm)
	--
	25
	10
	700
	10
	40
	--
	200

	Required Soluble Limit (ppm)
	40
	60
	25
	1000
	17
	60
	5
	500

	
Specimen No.
	Alias No.
	Tracing No.
	
Total Result(s) (ppm)

	1
	2
	1
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND



Описание образца:
1. Крем-расплав (Клей) (T160302105) + Крем-расплав (Чип) (L160301101) + Крем-Клей (блок) (K160301202)

Примечание: Тест на растворимость элементов не проводится, если результаты общего содержания не превышают соответствующее растворимое действие / требуемые пределы.
Примечание: - промилле = частей на миллион
- MDL = Предел обнаружения метода
- ND = не обнаружено (ниже, чем в леях)
- ^ если общее содержание Cr> 750 частей на миллион, но растворимое содержание соответствует стандартам ASTM / ISO / EN или Cr (VI) в соответствии с ROHS, материал может считаться проходным
- Результат (ы) рассчитывается с использованием минимального веса образца для составного испытания.
[image: ]


3. Статья 11 Европейской директивы 94/62 / EC и поправки к ней - Общее содержание свинца, кадмия, ртути и шестивалентного хрома
Метод: со ссылкой на МЭК 62321: 2008, МЭК 62321-4: 2013, МЭК 62321-5: 2013
Анализ проводился с помощью оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES).
	Test Item(s)
	Pb
	Cd
	Hg
	Cr(VI)
	Total (Pb + Cd + Cr(VI)+ Hg)

	MDL(mg/kg)
	5
	5
	5
	5
	--

	Permissible Limit (mg/kg)
	--
	--
	--
	--
	100

	Specimen No.
	Alias No.
	Tracing No.
	
--
	
--
	
--
	
--
	
--

	1
	3
	1
	ND
	ND
	ND
	ND#
	ND



Описание образца:
1. Крем-расплав (Клей) (T160302105) + Крем-расплав (Чип) (L160301101) + Крем-Клей (блок) (K160301202)

Примечание: - мг / кг = миллиграмм на килограмм
- 1% = 10000 мг / кг = 10000 частей на миллион
- MDL = Предел обнаружения метода
- ND = не обнаружено (ниже, чем в леях)
- Результаты, показанные как ND, игнорируются при расчете суммы
- # = Результат шестивалентного хрома (Cr (VI)) рассматривается как «Не обнаружено», поскольку общее содержание хрома, определенное в результате расщепления кислоты, равно «Не обнаружено».
- Результат (ы) рассчитывается с использованием минимального веса образца для составного испытания.


4. ASTM F963-11, пункт 4.3.5.2 - Тяжелые элементы в материалах основания

Метод (неметаллические материалы): со ссылкой на CPSC-CH-E1002-08.1
Анализ проводился с помощью оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES).
  Общее содержание свинца
	Test Item(s)
	Lead (Pb)

	MDL (ppm)
	10

	Total Limit (ppm)
	100

	
Specimen Description
	Alias No.
	Tracing No.
	Result(s) (ppm)

	1. Cream hot melt glue (Stick) (T160302105) + Cream hot melt glue (Chip) (L160301101) + Cream hot melt glue (Block) (K160301202)
	
4
	
1
	
ND




Примечание: - промилле = частей на миллион
- 1% = 10000 мг / кг = 10000 ч / млн = 10000 мкг / г
- MDL = Предел обнаружения метода
- ND = не обнаружено (ниже, чем в леях)
- Результат (ы) рассчитывается с использованием минимального веса образца для составного испытания.
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5. CPSIA - лидерство в доступных материалах основания

Метод (неметаллические материалы): со ссылкой на CPSC-CH-E1002-08.1 - Стандартная процедура операции для определения общего содержания свинца (Pb) в неметаллическом детском продукте
	Test Item(s)
	Lead (Pb)

	Permissible Limit **(ppm)
	100

	
Specimen Description
	Alias No.
	Tracing No.
	Result(s) (ppm)

	1. Cream hot melt glue (Stick) (T160302105) + Cream hot melt glue (Chip) (L160301101) + Cream hot melt glue (Block)
(K160301202)
	
5
	
1
	
ND




** Допустимый предел применяется к детскому продукту, изготовленному после 14 августа 2011 года (Публичный закон 110-314 (Закон об улучшении безопасности потребительских товаров 2008 года) и поправки к нему Публичный закон 112-28)

Примечание: - промилле = частей на миллион
- ND = не обнаружено (ниже, чем в леях)
- MDL = Предел обнаружения метода = 10 промилле
- 1% = 10000 мг / кг = 10000 частей на миллион
- Результат (ы) рассчитывается с использованием минимального веса образца для составного испытания.
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6. Модельные токсичные вещества в законодательстве США по упаковке (TPCH: токсикологический центр по упаковке) (ранее составленный КОНЕГ) - общее содержание свинца, кадмия, ртути и шестивалентного хрома

Метод: со ссылкой на МЭК 62321: 2008, МЭК 62321-4: 2013, МЭК 62321-5: 2013
Анализ проводился с помощью оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES).
	Test Item(s)
	Pb
	Cd
	Hg
	Cr(VI)
	Total (Pb + Cd + Cr(VI)+ Hg)

	MDL(mg/kg)
	5
	5
	5
	5
	--

	Permissible Limit (mg/kg)
	--
	--
	--
	--
	100

	Specimen No.
	Alias No.
	Tracing No.
	
--
	
--
	
--
	
--
	
--

	1
	6
	1
	ND
	ND
	ND
	ND#
	ND



Описание образца:
1. Крем-расплав (Клей) (T160302105) + Крем-расплав (Чип) (L160301101) + Крем-Клей (блок) (K160301202)

Примечание: - мг / кг = миллиграмм на килограмм
- 1% = 10000 мг / кг = 10000 частей на миллион
- MDL = Предел обнаружения метода
- ND = не обнаружено (ниже, чем в леях)
- Результаты, показанные как ND, игнорируются при расчете суммы
- # = Результат шестивалентного хрома (Cr (VI)) рассматривается как «Не обнаружено», поскольку общее содержание хрома, определенное в результате расщепления кислоты, равно «Не обнаружено».
- Результат (ы) рассчитывается с использованием минимального веса образца для составного испытания.
- Законодательство TPCH было принято в Калифорнии, Коннектикуте, Флориде, Джорджии, Иллинойсе, Айове, Мэн, Мэриленде, Миннесоте, Миссури, Нью-Гемпшире, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Пенсильвании, Род-Айленде, Вермонте, Вирджинии, Вашингтоне и Висконсине.
[image: ]


[image: ] (
Test Report
) (
No.T51610191077TC
) (
Date: MAR 15, 2016
) (
Page 10 of 10
)

Образец фото:


[image: ]

[bookmark: _GoBack]SGS подтверждает подлинность фотографии только в оригинальном отчете
*** End of Report ***
image3.jpeg




image4.jpeg
(CEe U
ﬂ,g Libo3y| o]

T e R R L o T T e i L | | | |
112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 &

5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17
luv’llrhu’luhlv’l||l|||l|||l|||||||l|ulmln|||n||||||nhnl!nI|||l|||||||||||I|||||||I|n|llll|





image1.jpeg
SGS




image2.jpeg
s Co.Ltg.

‘aboratory

of Service printed
ns.aspx and, for electronic format documents

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subj
overleaf, available on request or accessible at htip:// Ven/Te ondi
subject to Terms and Conditions for Electronic
Attention is drawn to the limitation of liability, ies defined t \ny holder of 1 tis
advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of
Client's instructions, if any. The Company's sole responsibilty is to its Client and this document does not exonerate parties to a
transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced
except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or
appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the
results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443,
or email: CN.Doccheck@sgs.com

‘63 Big,No.4,Janghao st Par No. 430, Jiwa Roaed, Banin, Longgang istict, Shercten, China 518129 t (86-755) 25328888 f (86-755) 83106190 Www.sgsgroup.com.cn
hE- Rl RHERAEEB0STRILRUESCORR  #45: 518129 t (86-755)25328888  f (86-755)83106190 e sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)




