[bookmark: _GoBack]В современном мире все сферы деятельности человека развиваются с молниеносной скоростью и ремонтно-строительные работы не являются исключением. Для того, чтобы максимально быстро подготовить покрытие стены к финишным отделкам, просто необходимо использовать машинную штукатурку. И хотя, к нашему большому удивлению, многие еще не слышали о механизированном оштукатуривании, такой метод позволяет существенно облегчить и ускорить рабочий процесс, а также более экономно и рационально использовать расходный материал.
Механическая штукатурка МП75 является примером идеального материала, который можно использовать для механизированного оштукатуривания поверхности стен, а также потолков. Примечательным будет то, что МП75 можно наносить практически на любую твердую поверхность будь то кирпич, бетонные конструкции или внешняя сторона цементной штукатурки. 
Технические особенности механической штукатурки МП75 состоят в следующем:
1. Зернистость материала достигает максимум 1.2 мм.
2. Толщина слоя состоит от 8 до 50 мм.
3. Прочность при сжатии достигает 2.5 Мпа.
4. На 1 кг сухой смеси штукатурки выходит 1 л готового раствора.
5. Сухая смесь расходиться с расчетом 10 кг/м², но только в том случае, когда толщина самого слоя состоит 10 мм.
6. Для полного высыхания потребуется приблизительно семь суток (в нормальных условиях и при учете толщины слоя в 10 мм).
Работа с механической штукатуркой МП75
Для того, чтобы максимально продуктивно работать с МП75, настоятельно рекомендуется использовать штукатурные машины моделей PFT G4 и PFT G5. В зависимости от размеров обрабатываемых площадей во время финишных работ могут также понадобиться дополнительные инструменты, такие как шлифовальная или затирочная машинка, а также металлическая терка. Первые две необходимы для того, чтобы снять шероховатость покрытия и придать ему глянцевости, которая не нуждается в покраске или поклейке обоями. Последний же инструмент используют для обработки небольших за площадью помещений.
Перед тем, как производить механизированное оштукатуривание рабочей поверхности, не забудьте тщательно подготовиться и примите к сведенью следующие рекомендации:
1. Держите пистолет для раствора исключительно перпендикулярно к обрабатываемому участку. Однако, расстояние от пистолетного дула и до самой стены не должно превышать 30-ти см. Можете ориентироваться в размерах и расстояниях с помощью своей стопы, приставив ее к поверхности. 
2. Если медленно передвигать растворный пистолет, то слой штукатурки может значительно увеличиться. Таким образом, регулирование толщины слоя раствора зависит от скорости перемещения собственно инструмента.
3. Слева-направо, сверху-вниз – именно такие направления работы с механической штукатуркой являются наиболее правильными. Стоит также отметить, что начинать оштукатуривание рекомендуется с верхнего левого угла покрытия.
Обратите внимание! Растворная смесь ни в коем случае не должна простаиваться 15-ть и более минут. Также во время механизированного оштукатуривания потолочных поверхностей следите за тем, чтобы  слой штукатурки не превысил показатель в 15 мм, а работа производилась в направлении «угол противоположный окну».
Вам нужна машинная штукатурка в Питере? Тогда обращайтесь в наш онлайн-магазин! Мы сотрудничаем с проверенными и надежными поставщиками, дабы Вы имели возможность приобрести качественный и безопасный материал по самой выгодной в городе цене! В кротчайшие сроки мы доставим заказ в удобное для Вас время и место. 
